SILICONERUBBER 3481 A+B
Is een elastisch zelflossend vormmateriaal op basis van silicone die na toevoeging van de verharder reageert. Deze rubber heeft een polycondensatieverharding met een zeer goede scheurvastheid.
Toepassing
Voor het vervaardigen van negatiefmallen met een moeilijke vormgeving en diepe insnijdingen. Is vloeibaar en kan eenvoudig gegoten worden. Mag op het menselijk lichaam worden aangebracht. Geringe krimp.
Gegevens bij levering:
	A-COMP	B-COMP	
Kleur: 	wit	kleurloos	
Viscositeit: 	6000 mPa's	120 mPa's	
Soortelijk gewicht: 	ca. 1,20 gr/cm³	ca. 1,0 gr/cm³	
Houdbaarheid: 	12  maanden 	12  maanden 	
Consistentie: 	vloeibaar 	dun vloeibaar 	
Technische gegevens:
	(A + B)	
Verbruik: 	afhankelijk van toepassing	
Shore: 	A:25	
Verwerking
Vermeng de beide componenten in een 5-10% verhouding en borstel een eerste laag uit voor een fijnere weergave van alle details. Giet vervolgens de gemengde rubber boven het voorwerp. Potlive circa 50 minuten bij 20°C en 15 minuten bij 10% harder toevoeging. Doorgehard na 24 uren. Indien men twijfelt aan de ondergrond, kan men best een proefstuk maken of losmiddel trennspray gebruiken.
Veiligheid
Zorg steeds voor beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingmiddel voor gereedschappen : Aceton of reingier B en voor de handen : handreiniger Slig.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzigen en werd op de best mogelijke manier opgesteld. De informatie kan echter nooit aanleiding vormen tot aansprakelijkheid van onze kant.