SILICONERUBBER 3483 A+B
Is een elastisch zelflossend vormmateriaal op basis van silicone die na toevoeging van de verharder reageert. Deze rubber heeft een polycondensatieverharding met een zeer goede scheurvastheid.
Toepassing
Voor het vervaardigen van negatiefmallen met een moeilijke vormgeving en diepe insnijdingen. Is vloeibaar en kan eenvoudig gegoten worden. Mag op het menselijk lichaam worden aangebracht. Geringe krimp.
Gegevens bij gemengde toestand:
omschrijving	Eenheid	waarde	
Viscositeit	mPa’s	17.000	
Kleur		Wit	
Werktijd bij 23°C	Minuten	90-120	
Uithardingtijd	Uren	24	
Hardheid 	shore A	13	
treksterkte	MPa	3.5	
Rek bij breuk	%	600	
Trek sterkte	lN/m	25	
Relativie densiteit	25°C	1.15	
krimp	%	0.2-0.4	
Verwerking
Vermeng de beide componenten in een 5% verhouding en borstel een eerste laag uit voor een fijnere weergave van alle details. Giet vervolgens de gemengde rubber boven het voorwerp. Ook kan men eerst de gemengde silicone vacuum trekker om er de luchtbellen uit te verwijderen, vooraleer de vorm op te gieten. Indien men twijfelt aan de ondergrond, kan men best een proefstuk maken of losmiddel trennspray gebruiken.
Veiligheid
Zorg steeds voor beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingmiddel voor gereedschappen : silicone remover en voor de handen : handreiniger Slig.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzigen en werd op de best mogelijke manier opgesteld. De informatie kan echter nooit aanleiding vormen tot aansprakelijkheid van onze kant.