1202001   SILICONE RUBBER   Productinformatie      11/16/2000 

SILICONE HT A+B
Is een elastische zelflossend vormmateriaal op basis van silicone die na toevoeging van de verharder reageert. Deze rubber heeft een polycondensatie verharding. Met een verhoogde temperatuurbestendigheid.
Toepassing
Voor het vervaardigen van negatiefmallen met ingewikkelde vormgeving en diepe insnijdingen. Is vloeibaar en kan eenvouding gegoten worden. Mag op het menselijk lichaam worden aangebracht. Men kan er vloeibare tin ingieten.
Gegevens bij levering:
	A-COMP	B-COMP	
Kleur: 	rood	kleurloos	
Viscositeit: 	27500 cP	50 CST	
Soortelijk gewicht: 	ca. 1,48 gr/cm³	ca. 1,0 gr/cm³	
Houdbaarheid: 	12  maanden 	12  maanden 	
Consistentie: 	vloeibaar 	vloeibaar 	
Technische gegevens:
	(A + B)	
Verbruik: 	afh. van toepassing	
Shore: 		
Verwerking
Vermeng 5 tot 10% B-component onder het A-component. Borstel een eerste laag uit, dit zorgt voor een fijnere weergave van alle details. Giet vervolgens de restant er boven op. Potlive ca. 50 minuten bij 20 C. Bij 10% harder toevoeging is de potlive verkort tot 15 minuten. Doorgehard na 24 uren. Indien men twijfelt aan de ondergrond, kan men best een proefstuk maken of losmiddel trennspray gebruiken.
Veiligheid
Zorg steeds voor beschermkleding en handschoenen. Harder is irriterend voor ogen en huid, alsook ontvlambaar. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: Aceton of reiniger -B en voor de handen: handreiniger Slig

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzigen en werd op de best mogelijke manier opgesteld. De informatie kan echter nooit aanleiding vormen tot aansprakelijkheid van onze kant.